# Leistungsverzeichnis

# „CASTILLA“ - Pflastersteinsystem

Pflastersteinsystem aus Beton mit maschinell gealterten Kanten und einer mehrfarbigen, nuancierten Oberfläche aus Natursteinkörnung.

Betonstein-Pflaster nach DIN EN 1338, Qualität D, I als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu beachten.

Rastermaße: 24 x 16 cm; 16 x16 cm; Dicke 6 cm

Farben:	Anthrazit

Sand/Beige (Hellbraun/Beige/nuanciert)

Vulcano (Anthrazit/Grau/nuanciert)

Muschelkalk (Anthrazit/Braun/Weiß/nuanciert)

Rastermaß: _________  Farbe:_________________________	m² __________	€/m² _________

Rastermaß: _________  Farbe: ________________________	m² __________	€/m² _________

Liefern und in 3-5 cm (verdichteter Zustand) Bettungsmaterial nach DIN 18318, vorzugsweise in kornabgestuftem Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm, fachgerecht verlegen. Die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten.

Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegten Verlegemustern einzubauen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten. Ein Fugenabstand nach DIN 18318 von 3-5 mm ist unbedingt einzuhalten.

Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 beibehalten werden.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 170 bis 200 kg und einer Zentrifugalkraft von mindestens 20 bis 30 kN bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden.

Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlämmt.

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Das Einpassen von Steinen ist im Einheitspreis einzurechnen.

Preis  €/m²   	________________________________________________

m² gesamt   	________________________________________________

Gesamt €  	________________________________________________

Bezugsquellen:

KOLL GmbH & Co. KG	               KOLL GmbH & Co. KG

Betonsteinwerke	               Betonsteinwerke

Maarstr. 85-87	               Opladener Str. 160

53227 Bonn	               40789 Monheim am Rhein

Tel:  0228/ 400 64-0	               Tel.: 02173/ 398 81-0

Fax: 0228/ 400 64-64	               Fax: 02173/ 398 81-20

E-Mail:  info@koll-betonstein.de

Web:  www.koll-betonstein.de